| LADEN s.r.o., Majunkeho 4629/10, 058 01 Poprad, Slovenská republika výrobne: LADEN s.r.o., 059 13 Jánovce 282, Slovenská republika |
| --- |
| 2013 |
| STN EN 15435 |
| Debniace tvárnice „BETONOVA“, typ ZT20 typ ZT30 typ ZT40 |
| Sú určené na zhotovenie stien a priečok za predpokladu, že budú vyplnené betónovou alebo maltovou výplňou. Tvárnice nie sú určené na použitie bez výplne. |
| Rozmery: | Typ ZT20 (500x200x200) mm Typ ZT30 (500x300x200) mm Typ ZT40 (500x400x200) mm |
| Pevnosť v ťahu pri ohybe steny: | 3,5 N/mm2 |
| Objemová hmotnosť | Typ ZT20 950 kg.m-3 Typ ZT30 750 kg.m-3 Typ ZT40 625 kg.m-3 |
| Reakcia na oheň | Eurotrieda A1 |