| LADEN s.r.o., Majunkeho 4629/10, 058 01 Poprad, Slovenská republika výrobne: LADEN s.r.o., 059 13 Jánovce 282, Slovenská republika |
| --- |
| 2013 |
| STN EN 771-3 |
| Debniace tvárnice „BETONOVA“, typ MT10 typ MT15 typ MT20 typ MT27,5 |
| Sú určené na Na zhotovenie omietaného muriva nosných aj nenosných konštrukcií. |
| Rozmery: | Typ MT10 (500x100x195) mm Typ MT15 (500x100x195) mm Typ MT20 (500x100x195) mm Typ MT27,5 (500x100x195) mm |
| Pevnosť v tlaku | 4,8 N/mm2 |
| Objemová hmotnosť | Typ MT10 1100 kg.m-3 Typ MT15 990 kg.m-3 Typ MT20 830 kg.m-3 Typ MT27,5 985 kg.m-3 |
| Reakcia na oheň | Eurotrieda A1 |