| LADEN s.r.o., Majunkeho 4629/10, 058 01 Poprad, Slovenská republika výrobne: LADEN s.r.o., 059 13 Jánovce 282, Slovenská republika |
| --- |
| 2013 |
| EN 1339 |
| betónové dlaždice (400x400x50) mm (450x450x50) mm (300x300x30) mm |
| Zamýšľané použitie: | Vonkajšie povrchy: | Zastrešenie pochôdznych striech: |
| Emisia azbestu | X | X |
| Pevnosť v ťahu pri ohybe [MPa] | 9,1 | X |
| Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu | Postačujúca | X |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti [W/mK] | X | X |
| Správanie pri vonkajšom požiari | X | Považované za postačujúce |
| Trvanlivosť | Postačujúca | X |
| Odolnosť proti poveternostným vplyvom - nasiakavosť | ≤ 6,0% | X |
| Reakcia na oheň | X | A1 |
| X = nezávažné |