| ES - Vyhlásenie zhody |  |
| --- | --- |

Podpísaný zástupca

# výrobcu: LADEN s.r.o., Majunkeho 4629/10, 058 01 Poprad, Slovenská republika

# výrobne: LADEN s.r.o., 059 13 Jánovce 282, Slovenská republika

týmto vyhlasuje, že výrobok: betónové obrubníky  rozmerov  (50x200x1000) mm, (80x200x1000) mm, (30x200x500) mm

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS,  ak je zabudovaný v súlade s návodom  na montáž a že sa na výrobok a jeho výrobu  uplatňuje táto norma:

- EN 1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

| Vlastnosť | Deklarovaná hodnota alebo trieda | Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium |
| --- | --- | --- |
| Reakcia na oheň | A1 | - |
| Správanie pri vonkajšom požiari | postačujúce v zmysle čl. 5.3.6.2 EN 1340 | - |
| Emisia azbestu | žiadny obsah | - |
| Pevnosť v ťahu pri ohybe | 9,1 MPa trieda 3 | Protokol o skúške 801304211) |
| Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu | postačujúca v zmysle čl. 5.3.5.1 EN 1340 | - |
| Trvanlivosť | postačujúca v zmysle čl. 5.3.3.3 a 5.3.5.3 EN 1340 | Záznam zo skúšky výrobcu 2) |
| Odolnosť proti poveternostným vplyvom - nasiakavosť | ≤ 6 % trieda 2 | 801303641) |
| - mrazuvzdornosť pri použití soľného roztoku | ø≤ 1,0 kg/m2 jednotlivo ≤ 1,5 kg/m2 trieda 3 | NPD |

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Betónové obrubníky sa používajú na rozlíšenie, fyzické alebo vizuálne predelenie, zabezpečenie odvodnenia alebo oddelenia dláždených plôch alebo iných povrchov. Pri zabudovaní je potrebné dodržať návod na montáž. Výrobky neboli skúšané na mrazuvzdornosť pri použití soľného roztoku.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Prešov, Skúšobné laboratórium, Budovateľská 53, 080 01 Prešov

2) LADEN s.r.o., 059 13 Jánovce 282

Meno:	     Ing. Ladislav Uhlár

Funkcia:  konateľ

Dátum:    28.06.2013