| ES - Vyhlásenie zhody |  |
| --- | --- |

Podpísaný zástupca

výrobcu: LADEN s.r.o.,

Majunkeho 4629/10 058 01 Poprad - Spišská Sobota, Slovenská republika

# výrobne: LADEN s.r.o., 059 13 Jánovce 282, Slovenská republika

týmto vyhlasuje, že výrobok: Betónové  murovacie prvky  BETONOVA MT 10(500x100x195)

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS,  ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie, a že sa na výrobok a jeho výrobu  uplatňuje táto norma:

- STN EN 771-3 Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 1: Betónové  murovacie prvky

(z hutného a ľahkého kameniva).

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

| Vlastnosť | Deklarovaná hodnota alebo trieda | Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium |
| --- | --- | --- |
| Rozmery a tolerancie Dĺžka 500 mm Šírka 100 mm Výška 195 mm | Trieda tolerancie D1 +3 mm -5 mm +3 mm -5 mm +3 mm -5 mm | Protokol o skúške č. 80080452 1) |
| Tvar a vzhľad Hrúbka obvodového rebra Objemové percento otvorov Rovinnosť plôch lícových prvkov | (19-20) mm 54 % odchýlka od rovinnosti max.1mm | Protokol o skúške č. 80080452 1) |
| Hrubá objemová hmotnosť | 1110 kg.m-3 Tolerancia 10% | Protokol o skúške č. 80080452 1) |
| Pevnosť v tlaku | 4,8 MPa, II.trieda | Protokol o skúške č. 80080452 1) |
| Nasiakavosť vodou vzlínaním | Súčiniteľ nasiakavosti 360 g/(m2.s0,5) | Protokol o skúške č. 80080452 1) |
| Zmena vplyvom vlhkosti | 0,37 mm/m | Protokol o skúške č. 80080452 1) |
| Reakcia na oheň | Eurotrieda A1 | - |
| Šmyková súdržnosť | odkaz na STN EN 998-2, príloha C | - |

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Na zhotovenie omietaného muriva nosných aj nenosných konštrukcií.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., akreditované skúšobné laboratórium, Skúšobné pracovisko Budovateľská 53, 080 01 Prešov

Meno:	     Ing. Ladislav Uhlár

Funkcia:  konateľ

Dátum:    25. septembra 2008